ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Известия высших учебных заведений

№ 1	ФИЗИКА	2003

УДК 538.62, 548:537.611.46

Е.П. Найден*, В.А. Журавлев*, В.И. Итин**, Р.В. Минин**, В.И. СусляеВ*, О.А. Доценко*

# структура, Статические и динамические магнитные свойства синтезированных методом СВС гексаферритов 
системы Sr(CoxTix)Fe12–2xO19

В работе предлагается ресурсосберегающая технология синтеза порошковых гексаферритов системы Sr(CoхTiх)Fe12–2xO19. Определены величины намагниченности насыщения и поля анизотропии синтезированных материалов. Показано, что при интерпретации спектров ФМР необходимо учитывать кроме магнитной анизотропии еще и анизотропию магнитомеханического отношения.

Ключевые слова: СВС, гексаферриты, ферромагнитный резонанс, магнитокристаллическая анизотропия.

Материалы на основе оксидных ферримагнетиков (ферритов) находят широкое применение в различных областях науки и техники, в радиоэлектронике, электротехнике, приборостроении и т.д. Среди ферритов различного назначения большой интерес представляют оксидные ферримагнетики с гексагональной структурой, в частности гексаферрит стронция SrFe12O19 (Sr-M), обладающий большой величиной поля магнитокристаллической анизотропии (МКА), высокой намагниченностью и высокой стабильностью этих характеристик в широком температурном интервале [1, 2].

Исследование полевых зависимостей намагниченности и ее второй производной порошков гексаферрита стронция М-типа, допированного комплексом Co2+Ti4+, проведено на импульсном магнитометре в полях до 50 кЭ при комнатной температуре. Результаты измерений удельной намагниченности (σ) и величины полей анизотропии (Hа) синтезированных материалов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Удельная намагниченность и поля анизотропии гексаферритов системы Sr(CoхTiх) Fe12–2xO19

| Концентрация, х | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ms, Гс*см3/г | 76,4 | 74,2 | 73,8 | 73,3 | 72,3 | 71,6 | 68,9 |
| Ha, кЭ | 18,8 | 17,1 | 16,2 | 15,0 | 13,0 | 11,5 | 10,3 |

На рис. 1 и 2 показаны температурные зависимости основных магнитных характеристик стронциевого гексаферрита с концентрацией ионов комплекса Co2+Ti4+, равной 1,0.

| Рис. 1. Температурная зависимость намагниченности насыщения гексаферрита SrCo1,0Ti1,0Fe10O19 | Рис. 2. Температурная зависимость поля анизотропии гексаферрита SrCo1,0Ti1,0Fe10O19 |
| --- | --- |

Этот тип колебаний, согласно [10], наблюдается в однодоменных частицах с анизотропией типа ОЛН при ориентации намагничивающего поля в плоскости трудного намагничивания (ПТН) и величинах . При этом вектор намагниченности смещается из ПТН (θ0 = π/2) к ОЛН 
(θ0 = 0). Равновесная ориентация вектора намагниченности (угол θ0) и резонансная частота этого типа колебаний (ω3) определяются формулами:

,  	 (3)

Анализ данных ФМР и результаты исследования анизотропии вышеуказанной системы в импульсных магнитных полях показывают, что синтезированные порошки гексаферритов при х = = 0,0–1,0 являются весьма перспективными для создания на их основе радиопоглощающих устройств и покрытий на диапазон частот 20–50 ГГц.

Список литературы

Смит Дж., Вейн Х. Ферриты. – М.: ИЛ, 1958. – 504 с.

Wartenberg B. // Z. Angew. Phys. – 1968. – V. 24. – No. 4 – P. 211– 217.

Severin H., Stoll J.P. // Z. Angew. Phys. – 1967. – V. 23. – No. 3. – P. 209–212.

Han-Shin Cho, Sung-Soo Kim // IEEE Trans. on Magn. – 1999. – V. 35. – P. 3151.

Комаров А.В., Авакян П.Б., Нерсесян М.Д. // Физика горения и взрыва. – 1993. – Т. 29. – № 5. – С. 51– 56.

Komarov A.V., Nersesyan V.D., Avakyan P.B., and Merzhanov A.G. // Int. J. SHS. – 1993. – V. 2. – No. 3. – Р. 239–246.

Щурова А.Д., Перекалина Т.М., Чепарин В.П. // ЖЭТФ. – 1968. – Т. 55. – Вып. 4(10). – С. 1197–1203.

Журавлев В.А. // ФТТ. – 1999. – Т. 41. – № 6. – С. 1050–1053.

Гуревич А.Г.Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. – М.: Наука, 1973. – 591 с.

Власов К.Б., Ишмухаметов Б.Х. // ФММ. – 1961. – Т. 11. – № 1. – С. 3–9 .

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

**Отдел структурной макрокинетики СО РАН, г. Томск, Россия

E-mail: ptica@mail.tsu.ru

_______________

Найден Евгений Петрович, д.ф.-м.н., профессор;

Журавлев Виктор Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент;

Итин Воля Исаевич, к.ф.-м.н., ведущ. науч. сотр.;

Минин Роман Владимирович, к.т.н., науч. сотр.;

Сусляев Валентин Иванович, к.ф.-м.н., доцент;

Доценко Ольга Александровна, к.ф.-м.н., доцент.

E.P. Naiden*, V.A. Zhuravlev*, V.I. Itin**, R.V. Minin**, V.I. Suslyaev*, O.A. Dotsenko*

# STRUCTURE AND STATIC AND DYNAMIC MAGNETIC 
PROPERTIES OF Sr(CoxTix)Fe12–2xO19 HEXAFERRITES PRODUCED 
BY SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS

A resource-effective process to synthesize Sr(CoхTiх)Fe12–2xO19 hexaferrites is proposed. The values of saturation magnetization and anisotropy field of the resulting materials are determined. It is shown that an interpretation of the ferromagnetic resonance (FMR) spectra requires that anisotropy of the magnetomechanical ratio should be taken into account in addition to magnetic anisotropy.

Keywords: SHS, hexaferrites, ferromagnetic resonance, crystallographic magnetic anisotropy.

references

- Smit J., Wijn H.P.J., Ferrites, Philips Technical Library, 1959, 369 p.

Wartenberg B., Measurement of Electromagnetic Material Constants n and e of Ferrites in the mm-Wave Range, Z. Angew. Phys., 1968, vol. 24, no.4, pp. 211-217.

Severin H., Stoll J.P., Permeabilitat einiger Ferrite mit magnetischen Verlusten im Bereich der Zentimeter und Millimeterwellen, Z. Angew. Phys., 1967, vol. 23, no. 3, pp. 209–212.

Han-Shin Cho, Sung-Soo Kim, M-hexaferrites with planar magnetic anisotropy and their application to high-frequency microwave absorbers, IEEE Trans. on Magn., 1999, vol. 35, pp. 3151–3153.

Komarov A.V., Avakyan P.B., Nersesyan V.D., Samorasprostranyayushchysya vysokotemperaturny sintez geksaferrita strontsiya, Fizika goreniya i vzryva, 1993, vol. 29, no. 5, pp. 51–56. (In Russ.)

Komarov A.V., Nersesyan V.D., Avakyan P.B., Merzhanov A.G., Self-propagating High-Temperature Synthesys of Ferrites, Int. J. SHS, 1993, vol. 2, no. 3, рp. 239–246.

Shchurova A.D., Perekalina T.M., Cheparin V.P. Obmennaya anizotropiya v monokristallakh geksagonalnykh ferritov so strukturoy M, Z. Eksperimentalnoy i Teoreticheskoy Fiziki, 1968, vol. 55, vyp. 4(10), pp. 1197–1203. (In Russ.)

Zhuravlev V.A Ferromagnitny rezonans v polikristallicheskikh geksaferritakh Co2-xZnxW, Fizika tverdogo tela, 1999, vol. 41, no. 6, pp. 1050–1053. (In Russ.)

Gurevich А.G. Magnitny rezonans v ferritakh i antiferromagnetikakh, Мoscow, Nauka, 1973, 591 p. (In Russ.)

Vlasov K.B., Ishmukhametov B.Kh., Uravneniye dvizheniya dlya namagnichennosti v magnitnykh sredakh, Fizika metallov i metallovedeniye, 1961, vol. 11, no 1, pp. 3–9. (In Russ.)

*National Research Tomsk State University, Tomsk. Russia,

**Department of Structural Macrokinetics SB RAS, Tomsk. Russia,

E-mail: ptica@mail.tsu.ru

________________________________

Nayden Yevgeny Petrovich, Prof., Dr. Sc .;

Zhuravlev Viktor Alekseyevich, Ass. Prof., PhD;

Itin Volya Isayevich, Leading Researcher, PhD;

Minin Roman Vladimirovich, Researcher, PhD;

Suslyaev Valentin Ivanovich, Ass. Prof., PhD;

Dotsenko Olga Aleksandrovna, Ass. Prof., PhD.

# Footnotes

Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ № 11-02-98010-р_сибирь_а.